- Приложение N 22

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

- Таблица 1

Допустимые количества миграции химических веществ,

выделяющихся в модельную среду при исследовании

школьно-письменных принадлежностей

┌───────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐

│   Наименование    │      Наименование       │     Норматив миграции     │

│материалов, изделий│      определяемого      ├─────────────┬─────────────┤

│                   │        вещества         │водная среда │  воздушная  │

│                   │                         │ (мг/дм3, не │    среда    │

│                   │                         │   более)    │ (мг/м3, не  │

│                   │                         │             │   более)    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Акрилонитрил-      │альфа-метилстирол        │     0,1     │    0,04     │

│бутадиен-стирольные├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│пластики           │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензальдегид             │    0,003    │    0,04     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │Ксилолы (смесь изомеров) │    0,05     │     0,2     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол                   │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилбензол               │    0,01     │    0,02     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полистирол и       │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│сополимеры стирола ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензальдегид             │    0,003    │    0,04     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутадиен                 │    0,05     │     1,0     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ксилолы (смесь изомеров) │    0,05     │     0,2     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │кумол (изопропилбензол)  │     0,1     │    0,014    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилметакрилат          │    0,25     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол                   │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилбензол               │    0,01     │    0,02     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Материалы на       │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│основе полиолефинов├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексен                   │      -      │    0,085    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептен                   │      -      │    0,065    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полимеры на основе │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│винилацетата       ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилацетат              │     0,2     │    0,15     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Поливинилхлориды   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилхлорид              │    0,01     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дибутилфталат            │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилфталат            │     0,3     │    0,007    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диоктилфталат            │     2,0     │    0,02     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилфталат             │     3,0     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │олово                    │     2,0     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиуретаны        │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутилацетат              │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этиленгликоль            │     1,0     │     1,0     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиамиды          │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексаметилендиамин       │    0,01     │    0,001    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │е-капролактам            │     0,5     │    0,06     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиакрилат        │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилметакрилат          │    0,25     │    0,01     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Материалы на основе│ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│полиэфиров         ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилацетат              │     01      │    0,07     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиэтилентере-    │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│фталат и сополимеры├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│на основе          │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│терефталевой       ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│кислоты            │диметилтерефталат        │     1,5     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   │этиленгликоль            │     1,0     │     1,0     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Поликарбонат       │метиленхлорид            │     7,5     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │хлорбензол               │    0,02     │     0,1     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Фенопласты и       │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│аминопласты        ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полимерные         │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│материалы на основе├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│эпоксидной смолы   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │эпихлоргидрин            │     0,1     │     0,2     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Парафины и воски   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензапирен               │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │   0,5 <1>   │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Резино-латексные   │агидол 2                 │     2,0     │      -      │

│композиции         ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │агидол 40                │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │альтакс                  │     0,4     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетофенон               │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензапирен               │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │вулкацит                 │     1,0     │      -      │

│                   │(этилфенилдитиокарбамат  │             │             │

│                   │цинка)                   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилдитиокарбамат     │     0,6     │      -      │

│                   │цинка (цимат)            │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилдитиокарбамат      │     0,5     │      -      │

│                   │цинка (этилцимат)        │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилфталат            │     0,3     │    0,007    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дибутилфталат            │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диоктилфталат            │     2,0     │    0,02     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилфталат             │     3,0     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дифенилгуанидин          │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │каптакс                  │     0,4     │      -      │

│                   │(2-меркаптобензтиазол)   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол (винилбензол)     │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │сульфенамид Ц            │     0,4     │      -      │

│                   │(циклогексил-2-          │             │             │

│                   │бензтиазолсульфенамид)   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │тиурам Д                 │     0,5     │      -      │

│                   │(тетраметилтиурам        │             │             │

│                   │дисульфид)               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │тиурам Е                 │     0,5     │      -      │

│                   │(тетраэтилтиурам         │             │             │

│                   │дисульфид)               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Силиконы           │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Бумага, картон     │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутилацетат              │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ксилолы                  │    0,05     │     0,2     │

│                   │(смесь изомеров)         │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │свинец <1>               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │мышьяк <1>               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │хром <1>                 │             │             │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Древесина          │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Керамика, стекло   │алюминий                 │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бор                      │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │титан                    │     0,1     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Мех искусственный и│акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│текстиль           ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилацетат              │     0,2     │    0,15     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │  50 мкг/г   │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Карандаши,         │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│фломастеры и другие│или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│аналогичные изделия├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

└───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<1> Нормативы в соответствии с Таблицей 2 Приложения 22.

- Таблица 2

Допустимое количество миграции солей тяжелых металлов

из материалов, используемых при изготовлении

школьно-письменных принадлежностей

| Максимально допустимое количество миграции солей тяжелых металлов из 1 кг материала, мг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сурьма | мышьяк | барий | кадмий | хром | свинец | ртуть | селен |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |