Приложение N 8

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ОДЕЖДЕ И ШВЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возрастная группа,  возраст пользователя | Гигроскопичность  (процентов,  не менее) | Воздухопроницаемость  (дм3/м2с, не менее) | Массовая доля  свободного  формальдегида  (мкг/г,  не более) |
| 1. Одежда 1-го слоя, постельное белье, платки, головные уборы (летние),  купальные изделия <1> и чулочно-носочные <1> изделия | | | |
| Школьная группа,  от 7 до 14 лет | 9  (допускается не  менее 7 для  чулочно-носочных  изделий) | 100  (допускается не менее  70 для изделий из  фланели, бумазеи,  футерованных  (ворсованных)  трикотажных полотен) | 75 |
| Подростковая группа,  от 14 до 18 лет | 6  (допускается не  менее 2 - для  чулочно-носочных  изделий) | 100  (допускается не менее  70 для изделий из  фланели, бумазеи,  футерованных  (ворсованных)  трикотажных полотен,  постельного белья) | 75 |
| 2. Одежда 2-го слоя, перчатки <2>, рукавицы <2> и головные уборы <2>,  чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента <1> | | | |
| Школьная группа,  от 7 до 14 лет | 7  (допускается не  менее 4 для  трикотажных  изделий и изделий эпизодического  использования) | 100  (допускается не менее  70 - для изделий  из фланели, бумазеи,  футерованных  (ворсованных)  трикотажных полотен  и материалов  с полиуретановыми  нитями; не менее 50 -  для джинсовых и  вельветовых тканей) | 75 |
| Подростковая группа,  от 14 до 18 лет | 4  (допускается не  менее 2 - для  трикотажных  изделий и изделий эпизодического  использования) | 100  (допускается не менее  70 - для изделий из  фланели, бумазеи,  футерованных  (ворсованных)  трикотажных полотен и  материалов с  полиуретановыми  нитями; не менее 50 -  для джинсовых и  вельветовых тканей) | 75 |
| 3. Одежда 3-го слоя | | | |
| Дошкольная и школьная  возрастные группы,  от 3 до 14 лет | 6  (для подкладки  костюмных  изделий) | 70  (для подкладки) | 300 |
| Подростковая группа,  от 14 до 18 лет | - | 70  (для подкладки) | 300 |

--------------------------------

<1> В купальных изделиях не определяют гигроскопичность, в чулочно-носочных изделиях - воздухопроницаемость.

<2> В рукавицах, перчатках и в головных уборах не определяют гигроскопичность и воздухопроницаемость.

<3> Для детей всех возрастных групп, включая детей до 1 года.

Не проводятся испытания по показателю воздухопроницаемость в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные) предполагают высокую воздухопроницаемость, а также в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен.